2021年晋江市奶嘴产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于晋江市市场监督管理局组织的奶嘴产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在实体店购买经企业检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的产品8批次；在电商平台购买经检验合格或任何方式表明合格的产品2批次。采样在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。奶嘴抽样数量14只，其中检测10只，备样4只。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需全程录像及录音。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 奶嘴产品监督抽查检测项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属（以铅计） | GB 4806.2-2015 | GB 31604.9-2016 |
| 2 | 锌（Zn）迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.42-2016 GB 31604.49-2016 |
| 3 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量a | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |
| 4 | 2,2’-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量a | GB 4806.2-2015 |  |
| 5 | N-亚硝胺释放量 | GB 4806.2-2015 | 试样处理和结果计算依据GB 28482-2012，仪器分析方法依据GB/T 24153-2009 |
| 6 | N-亚硝胺可生成物释放量 |  |  |
| 7 | 挥发性物质b | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |
| 注：a 序号3、4的项目仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴。 b 序号7的项目仅适用于硅橡胶奶嘴。 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.2-2015 《食品安全国家标准 奶嘴》

GB/T 24153-2009《橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定》

GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》

GB 31604.8-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.42-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定》

GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》

GB 28482-2012《婴幼儿安抚奶嘴安全要求

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应当按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应当按照强制性标准要求判定，同时向任务下达部门汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应当以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应当按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验检测报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。