产品质量监督抽查实施细则

CCXZ-XS 007—2022

背提包

2022-02-16实施

福建省鞋类产品质量监督检验中心

背提包产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于晋江市市场监督管理局组织的背提包产品质量监督抽查。产品范围包括日常生活用的背提包。本细则内容包括企业规模划分、术语和定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则、附加说明。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 1333-2010 背提包

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我声明公开或备案的现行有效企业标准及产品明示质量要求。

3抽样要求

3.1抽样方法

3.1.1抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

3.1.2随机抽取生产领域内福建省生产企业生产的背提包产品，也可抽取流通领域内的背提包产品。由本中心进行抽样。样品的最后确认工作统一由本中心负责。

在生产领域抽检的样品必须在受检单位成品仓库并经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品中随机抽取；

在流通领域抽检的样品必须在受检单位仓库或柜台内近期（二年内）生产的、未经使用过的标示合格的待销产品中随机抽取。

3.2抽样数量

3.2.1抽样基数

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.2 抽样数量

抽取样品数为3个，其中2个作为检验样品，其余1个作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

注：流通领域抽查时，如有必要，备样可封存于承检机构。

3.3 注意事项

3.3.1样品处置

3.3.1.1样品应由受检单位代表进行签名确认。封样时应当有防拆封措施。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样。检验用样品及备用样品的其中各一个（化学检测用样）用保鲜膜袋封装后再装入外包装袋，然后进行封样。本中心检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

3.3.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

3.3.1.3抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

3.3.1.4试毕样品的留样期：

留样期一般为90天（从异议期满后起）。

3.3.3 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表对抽样单的内容进行签名确认。

4检验要求

4.1 检验项目见表1。

表1　背提包检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009（织物） GB/T 19941-2005（皮革、再生革） GB/T 19941.1-2019（皮革、再生革） | / |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011（织物） GB/T 19942-2005（皮革、再生革） GB/T 19942-2019（皮革、再生革） | / |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 B法 | / |
| 4 | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 | / |
| 5 | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 | / |
| 6 | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 5247-2018 | 结构不含有不考核 |
| 7 | 摩擦色牢度 （沾色） | QB/T 2537-200、GB/T 3920-2008 QB/T 2790-2006、GB/T 22889-2008 | / |

4.2 检验应注意的问题

4.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4.2.2  检验安排：游离甲醛、可分解芳香胺染料检验1个样品，其他项目检验第2个样品。

4.2.3.游离甲醛、可分解有害芳香胺染料的检验

在报告上注明样品的测试部位，加贴样品。皮革、再生革类材料按GB/T 19942-2005和 GB/T 19941-2005进行检验，织物类按GB/T 17592-2006和GB/T 2912.1-2009进行检验。

5判定原则

5.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.2结论用语

对检验项目均符合标准的，即判为：经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，判定为合格。

对不合格的，即判为：经抽样检验， xxx项目不符合xxx标准要求，判定为不合格。

6 异议处理原则

6.１　不合格异议申请与受理

受检单位对监督检验结果有异议的，应自收到检验报告之日起十五日内，以书面形式向晋江市市场监督管理局（或对应的的行政司法机关）申请复检。

受理复检申请的部门应当自受理申请之日起五个工作日内做出受理决定，不具备复检条件的应当以书面形式向申请人说明理由。

6.２　复检样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需对不合格项目进行复验的，复检样品应优先采用原检验样品，当原检验样品无法复验时，应采用备用样品。

6.３　复检结论

复检结果仍不合格的，维持原检验结果不变；当复检结果合格的，以复检结果为准。

6.４　复检费用

确需对不合格项目进行复检的，异议申请人应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复检费用（必要时含样品运输费用）预先支付给复检机构，否则视同放弃异议权利。

复检结论与原检验结论不一致的，复检检验费用由原检验机构退还异议申请人。

6.５　不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，备用产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；

7 附加说明

本细则编写单位：福建省鞋类产品质量监督检验中心

本细则由晋江市市场监督管理局管理。

编制：                            审核：                        批准：