产品质量监督抽查实施细则

CCXZ-XS 006—2022

晴雨伞

2022-02-01实施

晋 江 市 质 量 计 量 检 测 所

晴雨伞产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于晋江市市场监督管理局组织的晴雨伞产品质量监督抽查。产品范围包括抽查产品范围包括纺织面料、塑料伞面及不同材料伞架制作的晴雨伞。本细则内容包括检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则、附加说明。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 23147-2018 晴雨伞

GB 31892-2015 伞类产品安全通用技术条件

GB 28477-2012 儿童伞安全技术要求

相关的法律法规、部门规章和规定

3 抽样要求

3.1抽样方法

3.1.1抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

3.1.2随机抽取生产领域内福建省生产企业生产的晴雨伞产品，也可抽取流通领域内的晴雨伞产品。由本所进行抽样。样品的最后确认工作统一由本所负责。

在生产领域抽检的样品必须在受检单位成品仓库并经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品中随机抽取；

在流通领域抽检的样品必须在受检单位仓库或柜台内近期（二年内）生产的、未经使用过的标示合格的待销产品中随机抽取。

3.2抽样数量

3.2.1抽样基数

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.2 抽样数量

抽取样品数为9把，其中6把作为检验样品，其余3把作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

注：流通领域抽查时，如有必要，备样可封存于承检机构。

3.3 注意事项

3.3.1样品处置

3.3.1.1样品应由受检单位代表进行签名确认。封样时应当有防拆封措施。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样。本所检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

3.3.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

3.3.1.3抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

3.3.1.4试毕样品的留样期：

留样期一般为90天（从异议期满后起）。

3.3.2 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。抽样单样品名称的填写应注明是否防紫外线、自动（手开、自开自收）、直骨（缩折）晴雨伞，受检单位代表应对抽样单的内容进行确认。

4 检验要求

4.1 检验项目及重要程度分类，见表1。

表1　　晴雨伞产品（成人用伞）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄部位有害元素 | GB 6675.4-2014 | / |
| 2 | 伞面甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | / |
| 3 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 | / |
| 4 | 伞帽或伞顶尖（套） | GB 31892-2015 | / |
| 5 | 珠尾 | GB 31892-2015 | / |
| 6 | 使用安全要求 | GB 31892-2015 | / |
| 7 | 防雨性能 | GB/T 23147-2018 | 产品上明示不具备防雨性能的不考核 |
| 8 | 伞面防紫外线 | GB/T 18830-2009 | 只考核产品上明示防紫外线产品的晴雨伞 |

表2　　晴雨伞产品（儿童伞）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄部位有害元素 | GB 6675-2003 | / |
| 2 | 伞面甲醛 | GB/T 2912.1-2009 | / |
| 3 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 | / |
| 4 | 使用安全要求 | GB 28477-2012 | / |
| 5 | 伞帽或伞顶尖（套） | GB 28477-2012 | / |
| 6 | 珠尾 | GB 28477-2012 | / |
| 7 | 手柄 | GB 28477-2012 | / |
| 8 | 部件结合牢度 | GB 28477-2012 | / |
| 9 | 冲击强度 | GB 28477-2012 | / |
| 10 | 伞带扣拉力 | GB 28477-2012 | / |
| 11 | 饰件 | GB 6675-2003 | / |

4.2 检验应注意的问题

4.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5判定原则

5.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.2结论用语

对检验项目均符合标准的，即判为：经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，判定为合格。

对不合格的，即判为：经抽样检验， xxx项目不符合xxx标准要求，判定为不合格。

6 异议处理原则

6.１　不合格异议申请与受理

受检单位对监督检验结果有异议的，应自收到检验报告之日起十五日内，以书面形式向晋江市市场监督管理局（或对应的的行政司法机关）申请复检。

受理复检申请的部门应当自受理申请之日起五个工作日内做出受理决定，不具备复检条件的应当以书面形式向申请人说明理由。

6.２　复检样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需对不合格项目进行复验的，复检样品应优先采用原检验样品，当原检验样品无法复验时，应采用备用样品。

6.３　复检结论

复检结果仍不合格的，维持原检验结果不变；当复检结果合格的，以复检结果为准。

6.４　复检费用

确需对不合格项目进行复检的，异议申请人应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复检费用（必要时含样品运输费用）预先支付给复检机构，否则视同放弃异议权利。

复检结论与原检验结论不一致的，复检检验费用由原检验机构退还异议申请人。

6.５　不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，备用产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；

7 附加说明

本细则编写单位：晋江市质量计量检测所

本细则由晋江市市场监督管理局管理。

编制：                            审核：                        批准：